Mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) należy wykonać zgodnie z Projektem. Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru uzupełnia się o przedstawione niżej Tabele odpowiednio do Specyfikacji:

D-04.07.01

Tablica 3

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego

| Lp. | Właściwości | Wymagania wobec MMA i podbudowy z BA w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 | Moduł sztywności pełzania 1), MPa | nie wymaga się | ( 16,0 (( 22,0)2) |
| 2 | Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka , kN | ( 8,0 | ( 11,0 |
| 3 | Odkształcenie próbek jw., mm | od 1,5 do 4,0 | od 1,5 do 3,5 |
| 4 | Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v | od 4,0 do 8,0 | od 4,0 do 8,0 |
| 5 | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % | ( 75,0 | ( 72,0 |
| 6 | Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: od 0 mm do 12,8 mm od 0 mm do 16,0 mm od 0 mm do 20,0 mm od 0 mm do 25,0 mm od 0 mm do 31,5 mm | od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 5,0 od 5,0 do 6,0 od 8,0 do 10,0 od 9,0 do 16,0 | od 8,0 do 14,0 od 9,0 do 16,0 |
| 7 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | ( 98,0 | ( 98,0 |
| 8 | Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v | od 4,5 do 9,0 | od 4,5 do 9,0 |
| oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA specjalne warunki , obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. |

Tablica 4

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem  składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

| Lp. | Składniki mieszanki | Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  | mineralno-asfaltowej | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 | Ziarna pozostające na sitach o oczkach ( (mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 | ( 5,0 | ( 4,0 |
| 2 | Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 | ( 3,0 | ( 2,0 |
| 3 | Ziarna przechodzące przez sito o oczkach ( 0,075mm | ( 2,0 | ( 1,5 |
| 4 | Asfalt | ( 0,5 | ( 0,3 |

D-05.03.05

Tablica 1

Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materiału | Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  | nr normy | KR 1lub KR 2 | od KR 3 do KR 6 |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] a) ze skał magmowych i przeobrażonych b) ze skał osadowych c) z surowca sztucznego (żużle pomie-dziowe i stalownicze) | kl. I, II; gat.1, 2 jw. jw. | kl. I, II1); gat.1 jw.2) kl. I; gat.1 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 [2] | kl. I, II; gat.1, 2 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] | kl. I, II | - |
| 4 | Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] | kl. I, II; gat.1, 2 | kl. I; gat.1 |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] | gat. 1, 2 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961[9] b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego | podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne | podstawowy - - - |
| 7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] | D 50, D 70, D 100 | D 503), D 70 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13] | DE80 A,B,C, DP80 | DE80 A,B,C, DP80 |
| tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1 tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ( 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości ( 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego preferowany rodzaj asfaltu |

Tablica 2

Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej

i wzmacniającej z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materiału | Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  | nr normy | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] a) z surowca skalnego b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) | kl. I, II; gat.1, 2 jw. | kl. I, II1); gat.1, 2 kl. I; gat. 1 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 [2] | kl. I, II; gat.1, 2 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] | kl. I, II | - |
| 4 | Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] | kl. I, II; gat.1, 2 | kl. I, II1) gat.1, 2 |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] | gat. 1, 2 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961[9] b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego | podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne | podstawowy - - - |
| 7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] | D 50, D 70 | D 50 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13] | - | DE30 A,B,C DE80 A,B,C, DP30,DP80 |
| 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 |

Tablica 3

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu

|  | Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- |
| Wymiar oczek | KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6 |
| sit (, mm | Mieszanka mineralna, mm |
| Zawartość asfaltu | od 0 do 20 | od 0 do16 lub od 0 do 12,8 | od 0 do 8 lub od 0 do 6,3 | od 0 do 20 | od 0 do 201) | od 0 do 16 | od 0 do12,8 |
| Przechodzi przez: 25,0 20,0 16,0 12,8 9,6 8,0 6,3 4,0 2,0 zawartość ziarn > 2,0 0,85 0,42 0,30 0,18 0,15 0,075 | 100 88÷100 78(100 68(93 59(86 54(83 48(78 40(70 29(59 (41(71) 20(47 13(36 10(31 7(23 6(20 5(10 | 100 90(100 80(100 69(100 62(93 56(87 45(76 35÷64 (36÷65) 26(50 19(39 17(33 13(25 12(22 7(11 | 100 90÷100 78(100 60(100 41(71 (29(59) 27(52 18(39 15(34 13(25 12(22 8(12 | 100 88÷100 78(100 68(85 59(74 54(67 48(60 39(50 29(38 (62(71) 20(28 13(20 10(17 7(12 6(11 5(7 | 100 90÷100 67(100 52(83 38(62 30(50 22(40 21(37 21(36 (64(79) 20(35 17(30 15(28 12(24 11(22 10(15 | 100 90÷100 80(100 70(88 63(80 55(70 44(58 30(42 (58(70) 18(28 12(20 10(18 8(15 7(14 6(9 | 100 87÷100 73(100 66(89 57(75 47(60 35(48 (52(65) 25(36 18(27 16(23 12(17 11(15 7(9 |
| Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, % m/m | 5,0(6,5 | 5,0(6,5 | 5,5(6,5 | 4,5(5,6 | 4,3(5,4 | 4,8(6,0 | 4,8(6,5 |
| 1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego |

Tablica 4

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. | Właściwości | Wymagania wobec MMA i warstwy ścieralnej z BA w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR 1lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 | Moduł sztywności pełzania 1), MPa | nie wymaga się | ( 14,0 ((18)4) |
| 2 | Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, kN | ( 5,52) | ( 10,03) |
| 3 | Odkształcenie próbek jw., mm | od 2,0 do 5,0 | od 2,0 do 4,5 |
| 4 | Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v | od 1,5 do 4,5 | od 2,0 do 4,0 |
| 5 | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % | od 75,0 do 90,0 | od 78,0 do 86,0 |
| 6 | Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: od 0 mm do 6,3 mm od 0 mm do 8,0 mm od 0 mm do 12,8 mm od 0 mm do 16,0 mm od 0 mm do 20,0 mm | od 1,5 do 4,0 od 2,0 do 4,0 od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 5,0 od 5,0 do 7,0 | od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 5,0 od 5,0 do 7,0 |
| 7 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | ( 98,0 | ( 98,0 |
| 8 | Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) | od 1,5 do 5,0 | od 3,0 do 5,0 |
| 1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. |

Tablica 5

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej

i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu

|  | Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- |
| Wymiar oczek sit | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| (, mm | Mieszanka mineralna, mm |
|  | od 0 do 20 | od 0 do 16 | od 0 do 12,8 | od 0 do 25 | od 0 do 20 | od 0 do 161) |
| Przechodzi przez: 31,5 25,0 20,0 16,0 12,8 9,6 8,0 6,3 4,0 2,0 zawartość ziarn > 2,0 mm 0,85 0,42 0,30 0,18 0,15 0,075 | 100 87÷ 100 75(100 65(93 57(86 52(81 47(76 40(67 30(55 (45(70) 20(40 13(30 10(25 6(17 5(15 3(7 | 100 88÷100 78(100 67(92 60(86 53(80 42(69 30(54 (46(70) 20(40 14(28 11(24 8(17 7(15 3(8 | 100 85÷100 70(100 62(84 55(76 45(65 35(55 (45(65) 25(45 18(38 15(35 11(28 9(25 3(9 | 100 84÷100 75(100 68(90 62(83 55(74 50(69 45(63 32(52 25(41 (59(75) 16(30 10(22 8(19 5(14 5(12 4(6 | 100 87÷100 77(100 66(90 56(81 50(75 45(67 36(55 25(41 (59(75) 16(30 9(22 7(19 5(15 5(14 4(7 | 100 87÷100 77(100 67(89 60(83 54(73 42(60 30(45 (55(70) 20(33 13(25 10(21 7(16 6(14 5(8 |
| Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, % m/m | 4,3(5,8 | 4,3(5,8 | 4,5(6,0 | 4,0(5,5 | 4,0(5,5 | 4,3(5,8 |
| 1) Tylko do warstwy wyrównawczej |

Tablica 6

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych

i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego

| Lp. | Właściwości | Wymagania wobec MMA, warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6 |
| 1 | Moduł sztywności pełzania 1), MPa | nie wymaga się | ( 16,0 ((22)3) |
| 2 | Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka, kN | ( 8,0 (( 6,0)2) | (11,0 |
| 3 | Odkształcenie próbek jw., mm | od 2,0 do 5,0 | od 1,5 do 4,0 |
| 4 | Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v) | od 4,0 do 8,0 | od 4,0 do 8,0 |
| 5 | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % | od 65,0 do 80,0 | ( 75,0 |
| 6 | Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: od 0 mm do 12,8 mm od 0 mm do 16,0 mm od 0 mm do 20,0 mm od 0 mm do 25,0 mm | od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 6,0 od 6,0 do 8,0 - | od 4,0do 6,0 od 6,0 do 8,0 od 7,0 do 10,0 |
| 7 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | ( 98,0 | ( 98,0 |
| 8 | Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) | od 4,5 do 9,0 | od 4,5 do 9,0 |
| oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA dla warstwy wyrównawczej specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. |

D.05.03.13

Tablica 1

Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z mieszanki  SMA

| Lp. | Rodzaj materiału | Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  | nr normy | KR 1lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998[4] ze skał magmowych i przeobrażonych ze skał osadowych z surowca sztucznego (żużle pomie- dziowe i stalownicze) | kl. I, II; gat.1, 2 jw. jw. | kl. I, II1); gat.1 jw.2) kl. I; gat.1 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 [ 2 ] | kl. I, II; gat.1, 2 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [ 1 ] | kl. I, II | - |
| 4 | Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [ 12] | kl. I, II; gat.1, 2 | kl. I; gat.1 |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [ 3 ] | gat. 1, 2 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961 [ 10 ] b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego | podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne | podstawowy - - - |
| 7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [ 6 ] | D 50, D 70, D 100 | D 503), D 70 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT -PAD - 97 [ 16 ] | DE80 A,B,C, DE1504) A,B,C, DP80 | DE80 A,B,C, DP80 |
| 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1 2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ( 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości ( 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 3) preferowany rodzaj asfaltu 4) głównie do cienkich warstw |

Tablica 2

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych

oraz orientacyjne zawartości asfaltu

|  | Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- |
| Wymiar | KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6 |
| oczek sit (, | Mieszanka mineralna, mm |
| mm | od 0 do 9,6 | od 0 do 8 | od 0 do 6,3 | od 0 do 4 | od 0 do 12,8 | od 0 do 9,6 | od 0 do 8 |
| Przechodzi przez: 16,0 12,8 9,6 8,0 6,3 4,0 2,0 zawartość ziarn > 2,0 0,85 0,42 0,30 0,18 0,15 0,075 | 100 90 ( 100 45 ( 80 35 ( 55 26 ( 40 20 ( 30 ( 70 ( 80) 15 ( 24 11 ( 21 9 ( 19 8 ( 17 8 ( 16 8 ( 13 | 100 90 ( 100 45 ( 70 28 ( 40 20 ( 30 ( 70( 80) 15 ( 25 12 ( 22 11 ( 21 10 ( 19 10 ( 18 10 ( 15 | 100 90( 100 35 ( 50 25 ( 35 (65( 75) 17 ( 27 13 ( 24 12 ( 23 10 ( 20 10 ( 19 10 ( 15 | 100 90( 100 30 ( 40 (60( 70) 19 ( 29 15 ( 26 13 ( 24 11 ( 21 11 ( 20 10 ( 15 | 100 90 ( 100 45 ( 60 35 ( 48 30 ( 40 24 ( 32 17 ( 25 (75 ( 83) 12 ( 21 10 ( 20 10 ( 19 9 ( 18 9 ( 17 8 ( 13 | 100 90 ( 100 45 ( 75 35 ( 47 26 ( 32 20 ( 25 (75 ( 80) 15 ( 22 11 ( 19 9 ( 18 8 ( 16 8 ( 15 8 ( 13 | 100 90 ( 100 45 ( 70 28 ( 35 20 ( 25 ( 75 ( 80) 15 ( 23 12 ( 21 11 ( 20 10 ( 17 10 ( 16 10 ( 13 |
| Orientacyjna zawartość asfaltu w SMA, % m/m | od 6,0 do 7,0 | od 6,0 do 7,0 | od 6,5 do 7,5 | od 7,0 do 8,0 | od 5,5 do 6,8 | od 6,0 do 7,0 | od 6,0 do 7,0 |

Tablica 3

Wymagania wobec próbek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA

| Lp. | Właściwości | Wymagania wobec MMA i warstwy z SMA w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 | Zawartość dodatków (orientacyjna) w mieszance SMA, % (m/m) adhezyjnego, w stosunku do asfaltu stabilizującego, w stosunku do MMA | od 0,2 do 0,9 od 0,2 do 1,5 |
| 2 | Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla % (V/V), zagęszczonych 2x50 uderzeń ubijaka w temp. 135 ±50C 2x75 uderzeń ubijaka w temp. 145 ±50C | od 2,0 do 4,0 | od 3,0 do 4,0 |
| 3 | Grubość warstwy ścieralnej w cm o uziarnieniu: od 0 mm do 4,0 mm od 0 mm do 6,3 mm od 0 mm do 8,0 mm od 0 mm do 9,6 mm od 0 mm do 12,8 mm | od 1,5 do 2,5 od 2,0 do 3,0 od 2,5 do 3,5 od 3,5 do 4,5 - | od 3,0 do 4,0 od 3,5 do 4,5 od 3,5 do 5,0 |
| 4 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | ( 98,0 | ( 98,0 |
| 5 | Wolna przestrzeń w warstwie ścieralnej przed dopuszczeniem do ruchu, % (V/V) | od 2,5 do 6,0 |

Tablica 5

Tolerancje zawartości składników mieszanki SMA

względem zaprojektowanego składu przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

| Lp. | Składniki mieszanki | Mieszanki do nawierzchni dróg o kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 | Ziarna pozostające na sitach o oczkach (mm: 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 | ( 5,0 | ( 4,0 |
| 2 | Ziarna pozostające na sitach o oczkach (mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 | ( 3,0 | ( 2,0 |
| 3 | Ziarna przechodzące przez sito o oczkach ( 0,075 mm | ( 2,0 | ( 1,5 |
| 4 | Asfalt | ( 0,5 | ( 0,3 |

Pytanie w postępowaniu RZP/65/PN/22/2017/DR

W odpowiedziach na pytania z dnia 30.05.2017 r. pismo RZP/65/PN/22/2017/DR/2 Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 1, dotyczące mieszanek mineralno – asfaltowych. Zaproponowana zmiana tabel odnosi się do normy PN-S 960225, która straciła ważność w 2008 roku. Czy możemy stosować wyrób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź

Zamawiający przedstawia odpowiedź projektanta:

W odpowiedzi na pytanie jak wyżej informuję, że przesłane tabele są zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień opracowania dokumentacji projektowej. Na marginesie, przypominam również, że zgodnie z Ustawą o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.)  obowiązuje sformułowana w art. 5 ust. 3, zasada dobrowolności stosowania norm ("Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne").

Natomiast zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami roboty należy realizować zgodnie 
z przepisami i wytycznymi obowiązującymi w Dacie Odniesienia (najczęściej jest to data otwarcia ofert lub np. 28 dni przed nią).

W tym przypadku  zaleca się odniesienie się do wymagań określonych w załączniku do Zarządzenia Dyrektora GDDKiA nr 7 WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (www.gddkia.gov.pl).